“工程建设标准复审”初审意见

一、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999

应进行局部修订。主要修订内容如下：

1．补选强制性条文。因该规范发布较早，当时尚未提出强条的设置问题。但这本标准不少规定涉及安全问题。此次复审，若不补选，可能不利于今后实施本标准。

初步建议补选的强制性条文为4.2.5、4.2.6、4.2.7、4.3.2、4.4.5、4.4.6、4.5.6等7条。

2．第4章构建安全性鉴定评定评级的个别条文需要根据近8年来反馈的意见进行补充一些项目和合格评定指标。

例如：施工质量或构造不当引起混凝土楼板裂缝；第4.2.6条裂缝规定的细化；第4.3节钢结构鉴定项目内容的补充；第4.4.6条内容的改写等等。

3．删去第6.2.10条条文。因已有深基坑的专门标准，本条似无存在必要。

4．若干印刷错误需勘误。例如：4.1.6、6.2.5、7.3.2、8.1.3及表6.3.2、表6.3.3、表7.3.2－1、表7.3.2－2等处错漏字及条文说明部分措词欠妥等。

二、《古建筑木结构维护与加固技术规范》GB50165-92

应进行局部修订。主要修订内容如下：

1．古建筑用胶的性能和质量要求（第6章第3节）过于粗糙、落后，不仅不能满足当前需要，而且易引起胶缝开裂、剥离等问题，需要参照GB50367重新给出结构胶粘剂品种及其安全性能指标要求。

2．古建术语文字印刷勘误。

共有18处，但这项工作早在1995年便已组织文物部门古建筑专家修订完成，拟在此次局部修订时予以订正即可。

三、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000

应进行局部修订，主要修订内容：

1．补充多孔砖砌体抗压、抗剪现场检测方法。

目前，我国烧结多孔砖的生产量和多孔砖建筑工程的施工量均很大，且呈上升趋势，但GB/T50315-2000尚缺乏现场检测方法。应开展这方面的试验研究工作，将科研成果纳入该标准。

2．删除该标准中一项检测砌筑砂浆强度的方法――射钉法。该标准施行8年来，检测单位基本未使用过该方法，故应删除。

3．补充筒压法检测特细砂砂浆强度的内容。

四、《砌体基本力学性能试验方法标准》GBJ129-90

应进行局部修订。主要修订内容：

1．参照ISO/TC179-SC3编制的《砌体试验方法》，对砌体抗压标准试件的截面尺寸和高厚比β值（β＝3和5）两项技术指标，分别进行对比试验，根据试验结果并吸纳国内其它单位的试验数据，修订GBJ129-90原有规定。

（1）各类砖砌体抗压试件的β值由3改为5；

（2）各类纵向配筋砌体抗压试件的β值不应小于5；

（3）以主规格小砌块（390mm190mm190mm）为主的砌体抗压试件，截面尺寸拟改为：长590mm(一块半小砌块的长度)或790mm(两块小砌块的长度)，厚190mm（单块小砌块的厚度），高为5皮小砌块，即β值为5.

2.增加各类砌体偏心受压试验方法。

3.增加各类块体的长柱轴压和偏压试验方法。

四川省建筑科学研究院

2007年11月